| 8.2 MHZ EAS Label EFC--15X52 -------8.2MHZ防盗标签15×52参数说明 |
| --- |
| Physical Specifications--------说明书 | EAS-Labels-------射频防盗标签 |
| Antenna Size (MD×TD)--------尺寸 | 15×52mm |
| Tape Width(Transverse Direction)---横向 | 54mm |
| Tape Pitch(Machine Direction)------纵向 | 17mm |
| Substrate------------基底 | 20μm |
| Inductor Side-------感应面 | Aluminium,70μm |
| Capacitor Side------电容面 | Aluminium,10μm |
| Max. Thickness-----总的厚度 | ≈200μm |
| Adhesive*1---------胶 | Permanent Base Caoutchouc Solvant-----热熔胶 |
| Shelf life of 2 years if stored at----保质期2年 | 10°to 25℃(50°to 70℉)and 35% to 65% RH |
| Service Temperature | -40°to 60℃(-40°to 140℉) |
| Application Temperature-----使用温度 | above 0°(32℉) |
| Resonance Frequency--------共振频率 | 8.2MHz(±3%) |
| Effective Signal Volume----有效信号范围 | ≧1000cm3 |
| Quality Factor----------------品质因子 | Q≧60 |
| Deactivation Fieldstrength | 0.9A/m—1.5A/m |
| Operating Distance---------有效工作距离 | up to 1.2m(5ft.)in Gate Configuration |
| Standard Packaging Format | Label facing out（标签面朝外） |
| Quantity per Roll------每卷数量 | 1000pcs |
| Roll Length-----------每卷长度 | ≈54.5m |
| Roll Diameter outer-----每卷直径 | φ<155mm |
| Cardboard Core Diameter inner | 76.2mm |
| Box Packaging(Rolls)----每箱卷数 | 20 Rolls |
| Box Packaging(Labels)------每箱张数 | 20000 Labels |
| Box Gross weight-------每箱毛量 | 6kg |
| Box Dimension----------纸箱尺寸 | 31×31×11cm |